SH302B全自动油污颗粒计数器

SH302B全自动油污颗粒计数器用于检测液体中固体颗粒的大小和数量,可广泛应用于航空航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域，对液压油、润滑油、岩页油、变压器油（绝缘油）、汽轮机油（透平油）、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测，及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性颗粒的检测。

全自动油污颗粒计数器采用“光阻法”测量颗粒，并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406，并可根据用户的要求，内置用户所需多种标准。精密注射器式取样系统，实现取样速度恒定和取样体积精确控制。正/负压取样舱装置，实现样品脱气和高粘度样品检测。大屏幕彩色液晶触摸屏，图形菜单显示、触摸操作、简单方便。

性能特点

采用遮光法（光阻法）原理，具有检测速度快、抗干扰性强、精度高、重复性好等优点；

精密注射器式取样系统，实现取样速度恒定和取样体积精确控制；

正/负压气压舱装置，实现样品脱气和高粘度样品检测；

大屏幕彩色液晶触摸屏，图形菜单显示、触摸操作、简单方便；

内置 NAS1638、GJB420A-96、GJB420B-06、ISO4406-99（GB/T14039）、ISO4406-87

（JB/T9737.1）、SAE749D、DL/T1096 等颗粒污染等级标准，并可根据用户的要求内置所需标准；

16 个可任意设定粒径尺寸的通道，便于进行颗粒度分析；

检测数据存储功能，方便检测数据的存档、检索和分析；

内置打印机，可直接打印出检测报告；

内置中文输入法，实现检测报告中文标注；

取样体积、检测速度和清洗速度可设定；

具有标准串行 RS232 接口，可选配数据软件，实现外接计算机对仪器的控制及对检测数据的处理。

技术指标

光源：半导体激光器；

粒径范围：0.8μm～600μm；

灵敏度： 0.8μm（ISO4402）或3μm(c)(GB/T18854，ISO11171)；

检测通道：16 通道，粒径在 1μm～100μm 或 4μm(c)～70μm(c)范围内任意设定；

取样方式：瓶式；

取样体积：0.3mL～100mL，间隔 0.1mL；

取样体积精度：优于±1%；

取样速度：5mL/min～60mL/min；

气压舱最大压力：0.8MPa；

气压舱最大真空：0.08MPa

检测样品粘度≤650cst；

检测样品温度：0℃～80℃；

分辨力：优于 10%（GB/T18854-2002）；

重合误差极限：10000 粒/mL（5%重合误差）；

重复性：RSD＜2%（颗粒计数＞5000）；

检测数据存储：100 组；

数据输出：内置打印机打印；输出至外接计算机；

电源：100～245V，49~62Hz，＜80W；

环境温度：0℃～50℃。